|  | 无锡吉羊电子有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wuxi Jiyang Electron CO.,LTD |  |  |  |  |  |  |
| 样品承认书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 客户名称： | 全汉电源 |  |  |  |  |  |  |
| 产品型号： | CL21 450V 225K P15 L4 |  |  |  |  |  |  |
| 客户料号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 送样日期： | 2021-10 |  |  |  |  |  |  |
| 版本号码： | Q/JY CRS004-33 |  | 承认书页数： |  | 7 |  |  |
| 厂 商 确 认 栏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认章 |  | 制 作 |  | 审 核 |  | 核 准 |  |
|  |  | 黄芳 |  | 储亚琴 |  | 段立强 |  |
| 客 户 承 认 栏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承认章 |  | 测 试 |  | 审 核 |  | 核 准 |  |
| 中文地址： | 江苏省无锡市锡山区羊尖镇 |  |  |  |  |  |  |
| 英文地址： | Yangjian Town, Xishan City, Jiangsu Pr., CHINA |  |  |  |  |  |  |
| 电 话： | 0510 88731614 88732411 |  |  | 传 真： |  | 0510 88731611 |  |
| 网 址： | Http://www.wxjiyang.com |  |  | 邮 编： |  | 214107 |  |

承认书目录

| 序号 | 承认书页数 | 资料名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 承认书封面 |
| 2 | 1 | 承认书目录 |
| 3 | 1 | 历史变更记录 |
| 4 | 1 | 外观尺寸及电性能参数 |
| 5 | 1 | 环境及可靠性 |
| 6 | 1 | 性能曲线 |
| 7 | 1 | 材料清单 |

历史变更记录

| 序号 | 变更内容 | 变更时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

- 电容器外型尺寸及标志图：

| W(mm) max | 18.5 |
| --- | --- |
| H(mm) max | 23.0 |
| T(mm) max | 9.0 |
| P(mm)±0.5 | 15.0 |
| L(mm) ±0.5 | 4 |
| d(mm) ±0.05 | 0.8 |
| 标志 |  |

二、电性能参数

| 序号 | 项目 | 参数值 | 单位 | 测试条件及方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标称容量 | 2.2 | μF | 测试电压：1Vrms 测试频率：1 KHZ |
| 2 | 误差范围 | K:±10% |  |  |
| 3 | 损耗角正切 | ≤0.8% |  |  |
| 4 | 额定电压 | 450 | VDC |  |
| 5 | 绝缘电阻 | ≥2500 | MΩ | 充电电压：100VDC |
| 6 | 耐压值 | 800 | VDC | 5秒无击穿 |
| 备注 | 测试环境：22±5℃测试仪器：TE2618B |  |  |  |

| 序号 | 试验项目 | 试验条件 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可焊性 | 焊接温度：235±5℃ 浸渍时间：2±0.5秒 浸渍深度：距离样品本体2mm | 引出线镀锡良好，镀锡面积不少于95％ |
| 2 | 耐焊接热 | 焊接温度：260±5℃ 浸渍时间：10±1秒 浸入深度：锡面距离本体2mm 恢复时间：标准大气条件下2h | 1.外观无可见损伤 2. ΔC/C≤ ±5% |
| 3 | 稳态湿热 | 温度：40℃±2℃ 湿度：90～95%RH 持续时间：500h 恢复时间：标准大气条件下4h | 外观无可见损伤，标志清晰 ΔC/C：≤±5% tgδ的增加： ≤0.005 (1kHz) 耐电压：无永久性击穿或飞弧 绝缘电阻IR：≥额定值的50% |
| 4 | 耐久性 | 温度：85℃±2℃ 施加电压：1.25倍额定电压 持续时间：1000h 恢复时间：标准大气条件下4h | 外观无可见损伤，标志清晰 ΔC/C：≤±8% tgδ的增加： ≤0.005(1kHz) 绝缘电阻IR：≥额定值的50% |
| 5 | 温度冲击 | 低 温：-40℃±2℃，保持30min 高 温：+85℃±2℃，保持30min 转换时间：≤20s 循环次数：10次 恢复时间：标准大气条件下2h | 外观无可见损伤 ΔC/C：≤±5% |
| 6 | 标识耐溶剂 | 用沾有无水酒精的棉布擦拭电容器表面的丝印 砝码重量：500g 次数：10次 | 丝印清楚可见，无掉落 |
| 7 | 振动 | 频率范围：10Hz～500Hz 振幅：0.75mm 振动方向：X、Y、Z轴三个方向 振动时间：每个方向振动2h，共6h | 外观无可见损伤 ΔC/C：≤±5% |
| 8 | 碰撞 | 加速度：390m/s2 脉冲时间：6ms 次数：4000次 | 外观无可见损伤 ΔC/C：≤±5% |
| 9 | 引线强度 | 拉力 固定电容器，以引出方向加负荷，保持1-5秒； 负荷：10N 折弯 在引出线一半位置折弯90度，加负荷并保持5秒，回复后向反方向弯折90度，加负荷并保持5秒，再回复原状， 负荷：5N | 测量电容器无接触不良、短路、开路等不良； 引线不拉出 引线不折断 |
| 10 | … |  |  |

三、环境及可靠性

CL21型电容器曲线： 聚酯薄膜介质电容器主要技术特性曲线图

承认样品材料清单

| 序号 | 物料名称 | 本体材料规格 | 制造商名称 | RoHS2.0标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薄膜 | MPE安全膜 | 东丽/泓电 | 符合 |
| 2 | 铜线 | φ0.8 | 宏意/闸上 | 符合 |
| 3 | 喷金料 | φ1.54 | 天龙/长峰 | 符合 |
| 4 | 环氧树脂 | 红棕色 | 康隆/新祥辉 | 符合 |